## Slide 1
TIPO/APLICACIÓN DEL ACEITE | PRUEBA EFECTUADA | LÍMITES PERMITIDOS
MIL-L-9000/Aceite lubricante (MS 9250) Diésel Aceite de motor | Viscosidad a 40 ºC Contenido de agua Prueba de acidez Dilución por combustible *Análisis espectrométrico efectuado | 100 – 225 Centistokes Pasa/falla 0-2% Satisfactorio 2-5% Notifique al cliente 5% anormal: asegure maquinaria
MIL-L-17331/Aceite lubricante (MS 2190TEP) marino Aceite de turbinas | Número ácido Contenido de agua *Análisis espectrométrico efectuado | 0.5 mg KOH/g máx. 0.1% Máximo
MIL-L-23699/Aceite lubricante Aceite turbinas de aviación | Viscosidad a 40 ºC Número ácido *Análisis espectrométrico efectuado | 25-37 Centistokes 1.0 mg KOH/g máx.
VVL-825/Aceite lubricante Aceite refrigerante | Contenido de agua Número ácido *Análisis espectrométrico efectuado | 0.01 % Máximo 1.0 mg KOH/g máx.
MIL-L-17331/Hidráulico MIL-H-17672/Hidráulico MIL-H-5605/Hidráulico MIL-F17111/Hidráulico | Contenido de agua Conteo de partículas | 0.05% Máximo NAS 9 máximo
MIL-H-83282/Hidráulico | Contenido de agua Conteo de partículas | 0.05% Máximo NAS 9 máximo
MIL-H-19457/Hidráulico | Contenido de agua Número ácido Punto de inflamación Conteo de partículas | 0.3% Máximo 0.3 mg KOH7g máx. 246 ºC Mínimo NAS 12 máximo
MIL-H-22072/Hidráulico | Viscosidad a 40 ºC pH Conteo de partículas | 40-50 Centistokes 8.2-10.0 NAS 9 máximo

## Slide 2
Máximo de partículas (partículas/100 ml) por rango de tamaño (mm) |  |  |  |  | 
 | >4 μm | >6 μm | >14 μm | >21 μm | >38 μm
CLASE | A | B | C | D | E
000 | 195 | 76 | 14 | 3 | 1
00 | 390 | 152 | 27 | 5 | 1
0 | 780 | 304 | 54 | 10 | 2
1 | 1,560 | 609 | 109 | 20 | 4
2 | 3,120 | 1,220 | 217 | 39 | 7
3 | 6,520 | 2,430 | 432 | 76 | 13
4 | 12,500 | 4,860 | 864 | 152 | 26
5 | 25,000 | 9,730 | 1,730 | 306 | 53
6 | 50,000 | 19,500 | 3,460 | 612 | 106
7 | 100,000 | 38,900 | 6,920 | 1,220 | 212
8 | 200,000 | 77,900 | 13,900 | 2,450 | 424
9 | 400,000 | 156,000 | 27,700 | 4,900 | 848
10 | 800,000 | 311,000 | 55,400 | 9,800 | 1,700
11 | 1,600,000 | 623,000 | 111,000 | 19,600 | 3,390
12 | 3,200,000 | 1,250,000 | 222,000 | 39,200 | 6,780

## Slide 3
COMPONENTE | CLARO DINÁMICO (micrones)
Rodamiento | 0.1 a 3
Cojinetes | 0.5 a 100
Engranajes | 0.1 a 1
Motores | 
Anillo/cilindro | 0.3 a 7
Levas | 0.5 a 20
Cojinetes principales | 0.8 a 50
Buje y perno de pistón | 0.5 a 15
Tren de válvulas | 0.0 a 1.0
Engranaje | 0.0 a 1.5
Bomba de engranes | 
Diente a plato lateral | 0.5 a 5
Diente a carcasa | 0.5 a 5

## Slide 4
PORCENTAJE DE AGUA EN EL ACEITE
*Depende del tipo de aceite y la temperatura
Chart: 
| 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25
Column1
PORCENTAJE DE VIDA REMANENTE DEL RODAMIENTO
Los rodamientos pueden perder el 75% de su vida debido al agua antes de que el aceite se vea turbio